DELFLEET

FILLIN 
1k ЭПОКСИДНОЕ ЭФИРНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ПРОДУКЦИЯ








             1K Эпоксидный эфирный биндер  F340 
Разбавитель F372

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ






Эпоксидное эфирное покрытие 1К Delfleet предназначено для окраски рам, обладает хорошей укрывистостью, коротким временем сушки и хорошей прочностью.







   



 Эпоксидное эфирное покрытие 1К Delfleet может наноситься непосредственно на металлические поверхности, обеспечивая хорошую адгезию и антикоррозийную стойкость.
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ВЫБОР И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Подготовьте поверхность следующим образом:

Поверхность
Шлифование
Обезжиривание

Новая сталь гор.прокатки
Пескоструйное
--
Новая сталь хол.прокатки
P80 - 120 (всухую)
Все поверхности должны быть
Старая сталь
P80 - 120 (всухую)
тщательно обезжирены
Цинк
Scotchbrite
соответствующим очистителем

                                                        поверхности PPG
Гальванизиров. сталь
P400 (всухую)
(см.список)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Код
Продукт
Применение

D845
DX310 Обезжириватель
Для использования в качестве первичного

сильного действия
очистителя на первой стадии ремонта.


Использовать перед началом любых работ.
D837
DX330 Спиртовой
Пригоден для удаления грязи, жира и

промыватель
других загрязнений до или во время


покраски.
D842
DX380 Очиститель с
Специально разработан для удаления

низким содержанием
загрязнений после шлифования, и в местах

органических веществ
где выброс летучих веществ д.б. минимален.
D846
Очиститель для
Быстродействующий, эффективный очиститель,

пластмасс
разработанный для обработки пластмассовых


поверхностей без побочных эффектов.
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	ОБЫЧНОЕ
	ПОД ДАВЛЕНИЕМ
	БЕЗВОЗДУШНОЕ

	
	
	И HVLP
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	Пропорции смешивания
	F340
3 ч.
F372
1ч.
	F340
3 ч.
F372
1 ч.
	F340
4 ч. 
F372                    1 ч.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Срок годности / 20°C
	Неограничен
	Неограничен
	Неограничен
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	Вязкость распыления
	22-25 сек. DIN4 / 20°C
	22 - 25 сек. DIN4 / 20°C
	25 - 30 сек. DIN4 / 20°C
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	Калибр пульверизатора
	1,4-1,6 мм
	1,2-1,4 мм
	11-13/50°

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Давление подачи
	3-5 бара
	4 - 5 бара
	48-144 бара

	
	
	
	

	
	
	
	


[image: image5.png]



	
	
	
	

	Количество слоев
	1 средний+1 полный
	1 средний+1 полный
	1 быстрый+1 полный   
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	Время испарения при 20°C: 
	
	
	

	между слоями
	10 -15 минут
	10 - 15 минут
	10- 15 минут
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	Время высыхания:
	
	
	

	20°C
	За ночь
	За ночь
	За ночь

	
	
	
	

	Общая толщина сухой пленки:
	
	
	

	минимум
	40 µ
	40µ
	40µ

	максимум
	60µ
	60µ
	60µ

	
	
	
	

	Прибл. площадь покрытия*
	7-8
	7-8
	7-8

	
	
	
	

	* Площадь в м² на литр раствора, обеспечивающий сухую пленку толщиной 50 µ
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	Время нанесения послед слоя:
	24 часа / 20°C
	24 часа / 20°C
	24 часа / 20°C

	
	
	
	

	Последующие покрытия
	Любая краска Delfleet
	Любая краска Delfleet
	Любая краска Delfleet

	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Использование распылительного оборудования HVLP позволяет понизить расход материалов приблизительно на 10% в зависимости от марки и модели используемого оборудования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
-
См. Руководство по технике безопасности для исчерпывающих инструкций по мерам предосторожности и условиям хранения.

	Этот продукт предназначен только для профессионального использования.
Все данные приведены исключительно в целях информации.  Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб понесенный вследствие такого применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).  Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и последовательной доработкой нашей продукции.
Указанные сроки высыхания являются средними показателями при температуре воздуха 20°C.  Толщина пленки, влажность и температура в цеху могут повлиять на сроки высыхания.
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	PPG Industries (UK) Ltd,

Rotton Park Street, Ladywood,

Birmingham, B16 0AD, England

Tel:  0121 455 9866

Telex:  339266 PPGLAD G

Fax:  0121 454 0848
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