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Макс. 420 г/л
DELFLEET

FILLIN 
КРАСКА HS 4+1

FILLIN "Product Reference ? (eg D800)"
	ПРОДУКЦИЯ

Delfleet HS 4+1 Краска (Биндер F339) 


Delfleet HS Отвердитель 4+1
F355

Delfleet Медленный разбавитель 
F371

Delfleet Разбавитель 
F372

Delfleet Быстрый разбавитель
F373

Стабилизатор срока годности                A689

	ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Краска Delfleet HS 4+1 с низким содержанием летучих органических веществ обеспечивает долговременный блеск, прочность и стойкость к химическому воздействию – все необходимые свойства качественной краски для коммерческого автотранспорта.

Снижение затрат на оплату труда (необходим всего 1 слой), вместе с очень низким потреблением расходных материалов при использовании Delfleet HS 4+1, гарантирует центрам по ремонту коммерческого автотранспорта транспорта высокую производительность и уровень доходов.

Краска Delfleet HS 4+1 может наноситься любым используемым для окраски коммерческого транспорта распылительным оборудованием.
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	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Заводская окраска и неповрежденный грунт должны быть очищены и отшлифованы всухую бумагой типа P320-360 или влажным методом бумагой P600, а также обезжирены перед нанесением краски Delfleet HS 4+1.

Сталь, алюминий, GRP и оцинкованая сталь должны быть отгрунтованы соответствующим грунтом Delfleet для обеспечения антикоррозийной защиты металлической поверхности и адгезии с последующими покрытиями.

Не наносите краску Delfleet HS 4+1 поверх

- акриловых красок TP,

- синтетических красок до их полного высыхания,

- грунтов на водной основе, если они не достигли полного высыхания.FILLIN "Preparation of Substrate paragraph"

	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

КОД
ПРОДУКТ


ПРИМЕНЕНИЕ

D845
DX310 Обезжириватель
Для использования в качестве первичного


сильного действия

очистителя на первой стадии ремонта. 






Использовать перед началом любых работ.

D837
DX330 Спиртовой

Пригоден для удаления грязи, жира и 

промыватель


других загрязнений до или во время покраски.

D842
DX380 Очиститель с

Специально разработан для удаления

             низким содержанием

загрязнений после шлифования, и в местах

             органических веществ

где выброс летучих веществ д.б. минимален.
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	ПРИМЕНЕНИЕ 
	
	

	
	HVLP
	СТАНДАРТНОЕ
	БЕЗВОЗДУШНОЕ
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	Пропорции смешивания:
	HS Краска            4 ч. 

F355                     1 ч.  

Разбавитель*    0,2 ч.

          
1vol

	HS Краска                4 ч. 

F355                         1 ч.  

Разбавитель*        0,2 ч.

          
1vol

	HS Краска            4 ч. 

F355                     1 ч.  

Разбавитель*    0,2 ч.

          



	* Для улучшения текучести может добавляться 0,2 части разбавителя Delfleet

	

	Срок годности / 20°C :
	1 час
	1 час
	1 час


[image: image5.png]



	
	При необходимости срок годности может быть продлен от 2 до 4 часов при 20°C за счет использования стабилизатора A689.

См.раздел “Технические характеристики и ограничения”, стр. 4.

	
	
	
	

	Вязкость распыления:
	23-25 сек. 
DIN4 / 20°C
	23-25 сек.
DIN4 / 20°C
	23-25 сек.
DIN4 / 20°C

	
	
	
	

	
	
	
	

	Калибр
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	пульверизатора:
	1.6 мм
	1.3-1.8 мм
	0.7-0.9 макс. 11/50°

	
	
	
	

	Калибр
	
	
	

	пульверизатора
	
	
	

	при подаче под давлением:
	1.0 мм
	1.1 мм
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	Количество слоев:
	  1 сверхлегкий
	  1 сверхлегкий
	1 обычный

	
	1 полный
	1 полный
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	Время испарения / 20°C
	
	
	

	перед сушкой:
	10 - 15 минут
	10 - 15 минут
	10 - 15 минут

	
	
	
	


	ПРИМЕНЕНИЕ
	
	
	

	
	
	
	

	
	HVLP
	СТАНДАРТНОЕ
	БЕЗВОЗДУШНОЕ
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	Время высыхания:
	
	
	

	от пыли
	30 - 60 минутFILLIN "dust free time first column"
	30 - 60 минутFILLIN "dust free time first column"
	30 - 60 минутFILLIN "dust free time first column"

	полное высыхание:
	
	
	

	20°C
	за ночь
	за ночь
	за ночь

	60°C
	30-40 минут*
	30-40 минут*
	30-40 минут*

	ИК сердн.волн.:
	15 минут
	15 минут
	15 минут

	
	
	
	

	Время высыхания может быть сокращено с помощью Ускорителя F381 

(см.раздел “Технические характеристики и ограничения”).



	* Время сушки приводится для указанной температуры металла.  График сушки должен предусматривать дополнительное время для достижения металлом нужной температуры.

	
	
	
	

	Общая толщина сухой пленки:
	
	
	

	минимум
	40(м
	40(м
	40(м

	максимум
	60(м
	60(м
	60(м

	
	
	
	

	Прибл. площадь покрытия **:
	12 м² / л
	12 м² / л
	12 м² / л

	
	
	
	

	** Площадь в м² на литр раствора, обеспечивающий сухую пленку толщиной 50 µм

	
	

	Время нанесения последующего слоя:
	3 дня максимум, без шлифования

	
	


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

При температуре ниже 15°C или для сокращения времени сушки, реакция может быть ускорена путем добавления 2 - 4% от веса (26 - 52 куб. см. или 23 - 46 г. на литр) Ускорителя F381 в готовую к распылению смесь.

Или F381 может добавляться в краску до добавления отвердителя в пропорции 3 - 6% от веса (40 - 80 куб. см. или приблизительно 35 - 70 г. на литр).

F381 сокращает срок годности и должен использоваться только при окраске небольших поверхностей.

Добавление Стабилизатора A689 продлит срок годности от 2 до 4 часов, в зависимости от цвета.

Используйте A689 вместо разбавителя Delfleet в той же пропорции смешивания:

Краска HS    4 части

F355             1 часть

A689          0,2 части

Свойства материала, включая максимальное содержание ЛОВ, остаются неизменными.



	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. Руководство по технике безопасности для исчерпывающих инструкций по мерам предосторожности и условиям хранения.




	Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации.  Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб понесенный вследствие такого применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).  Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и последовательной доработкой нашей продукции.
Указанные сроки высыхания являются средними показателями при температуре воздуха 20°C.  Толщина пленки, влажность и температура в цеху могут повлиять на сроки высыхания.
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