DELFLEET

FILLIN 
Qd

FILLIN "Product Reference ? (eg D800)"
СИСТЕМНАЯ ПРОДУКЦИЯ






Delfleet QD Синтетический биндер F348

Delfleet QD Краски
Delfleet Разбавители F372, F373, F371
Delfleet Отвердитель F363


ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Delfleet QD представляет собой однокомпонентную систему, разработанную для окраски сельскохозяйственной и тому подобной техники. Она позволяет добиться прочности, надежности, высокого качества и хорошего внешнего вида окрашиваемой поверхности.
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ВЫБОР И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовьте поверхность следующим образом:

Грунт
Шлифование
Обезжиривание

Delfleet Грунт на водной основе  F291
см. документацию 
Все поверхности должны
Delfleet Фосфатирующие грунты 
на соответствующий 
быть тщательно 
Delfleet Быстродействующие грунты
грунт для инструкций
обезжирены 
 Delfleet 2K Грунт F392
по шлифованию
соответствующим

Старые окрашенные поверхности
всухую P280 - 320
очистителем поверхности


влажное P400- 500
PPG (см.список)
Не наносите Delfleet QD поверх

-
пластмасс,
-
акриловых красок TP,
-
грунтов на водной основе, если они не достигли полного высыхания.FILLIN "Preparation of Substrate paragraph"
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Код
Продукт
Применение

D845
DX310 Обезжириватель
Для использования в качестве первичного

сильного действия
очистителя на первой стадии ремонта.


Использовать перед началом любых работ.
D837
DX330 Спиртовой
Пригоден для удаления грязи, жира и

промыватель
других загрязнений до или во время


покраски.
D842
DX380 Очиститель с
Специально разработан для удаления

низким содержанием
загрязнений после шлифования, и в местах

органических веществ
где выброс летучих веществ д.б. минимален.

EU57/E
01/99
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	ОБЫЧНОЕ
	ПОД ДАВЛЕНИЕМ
	БЕЗВОЗДУШНОЕ
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	Пропорции смешивания:
	QD Краска
3 ч.
Разбавитель*
1 ч.
	QD Краска
3 ч.
Разбавитель*
1 ч.
	QD Краска
4 ч.
Разбавитель*
1 ч.

	
	
	
	

	* Выбирайте Разбавитель в соответствии с температурой нанесения и объемом поверхности:


Разбавитель

До 18°C
F373

18°C-25°C
F372

                                                  Свыше 25°C                              F371

	
	
	
	

	Для сокращения времени сушки и большей прочности может добавляться Отвердитель Delfleet F363 (см. «Технические характеристики и ограничения»).

	
	
	
	

	
	
	
	

	Срок годности / 20°C:
	неограничен
	неограничен
	неограничен
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	Вязкость распыления:
	16 - 18 сек. DIN4 / 20°C
	16 - 18 сек. DIN4 / 20°C
	20 - 22 сек. DIN4 / 20°C

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Калибр пульверизатора:
	1.3 - 1.6 мм
	1.0 -1.1 мм
	09 - 11/ 50 °

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Давление подачи:
	3.5 - 4.5 бара
	3.5 - 4.5 бара
	48 - 144 бара
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	Количество слоев:
	1 средний, 1 полный
	1 средний, 1 полный
	1 быстрый, 

1 
полный
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	Время испарения    при 20°C: 
	
	
	

	между слоями
	15 - 20 минут
	15 - 20 минут
	15 - 20 минут

	
	
	
	


	ПРИМЕНЕНИЕ
	
	
	

	
	
	
	

	
	ОБЫЧНОЕ
	ПОД ДАВЛЕНИЕМ
	БЕЗВОЗДУШНОЕ
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	Время высыхания:
	
	
	

	от пыли
	20 - 30 минут
	20 - 30 минут
	20 - 30 минут

	полное высыхание
	
	
	

	20°C
	24 часа
	24 часа
	24 часа

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Общая толщина сухой пленки:
	
	
	

	минимум
	50(м
	50(м
	50(м

	максимум
	70(м
	70(м
	70(м

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Прибл. площадь покрытия:**
	5 - 6 м² / л
	5 - 6 м² / л
	6 - 7 м² / л

	
	
	
	

	** Площадь в м² на литр раствора, обеспечивающий сухую пленку толщиной 50 µм
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	Шлифование: 
	

	влажное
	P600-800FILLIN "flatting dry second column"

	всухую
	P320-400FILLIN "flatting dry second column"
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	FILLIN "overcoat with first column"

FILLIN "overcoating time second column"

	Время нанесения послед. слоя:
	Синтетические краски или краски на водной основе - спустя 24 часа минимум и 15 дней максимум без шлифования

2K краски - после 7 дней минимум и 15 дней максимум без шлифования

	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Для сокращения времени высыхания и повышения твердости пленки, краски QD могут использоваться с отвердителем F363 в следующей пропорции: краска - 5 частей : отвердитель - 1часть  : разбавитель - 2 части.  Срок годности данной смеси составляет примерно 8 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. Руководство по технике безопасности для исчерпывающих инструкций по мерам 

предосторожности и условиям хранения.
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