DELFLEET RAL9006  

ЗАВОДСКОЕ ПОКРЫТИЕ BC

DELFLEET ЛАКFILLIN 
F390
СИСТЕМНАЯ ПРОДУКЦИЯ


Delfleet BC RAL9006 Заводское покрытие
                         Delfleet Мед. Разбав. 
   F371
Delfleet Лак 


F390



Delfleet Разбавитель
   F372
Delfleet MS Отвердитель
F361



Delfleet Быстр. Разбав.   F373
Delfleet MS Быстр. Отверд. 
F362



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ


Система Delfleet BC состоит из основного покрытия Delfleet и 2К лака Delfleet. 

Заводское покрытие RAL 9006 Delfleet BC обладает отменной укрывистостью и совместимостью с алюминием. 

Лак Delfleet придает покрытию высокий блеск и надежную защиту.
Покрытие RAL 9006 Delfleet BC специально создано для окраски коммерческого и общественного транспорта. Delfleet 2K Sealer F398
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ВЫБОР И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ - DELFLEET BC

Подготовьте поверхность следующим образом:

Грунт

Шлифование
Обезжиривание


 


см. документацию
Фостатир. грунты Delfleet
на соответствующий
Все поверхности Эпоксидные грунты Delfleet
грунт для инструкций
должны быть
2К грунты Delfleet 
по шлифованию 
тщательно обезжирены 
Delfleet 2K Изолятор F398

соответствующим
Грунт на водной основе Delfleet F291
очистителем
Старые окрашенные поверхности
поверхности PPG


всухую Р360-Р400
(см.список)


влажное Р800
Не наносите Delfleet BC поверх

- акриловых красок TP,

- синтетических красок,

- нитро-целлюлозных красок,
             - грунтов на водной основе, если они не достигли полного высыхания 

RLD 127

01/99

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Код
Продукт
Применение

D845
DX310 Обезжириватель
Для использования в качестве первичного

сильного действия
очистителя на первой стадии ремонта.


Использовать перед началом любых работ.
D837
DX330 Спиртовой
Пригоден для удаления грязи, жира и

промыватель
других загрязнений до или во время


покраски.
D842
DX380 Очиститель с
Специально разработан для удаления

низким содержанием
загрязнений после шлифования, и в местах

органических веществ
где выброс летучих веществ д.б. минимален.
D846
Очиститель для
Быстродействующий, эффективный очиститель,

пластмасс
разработанный для обработки пластмассовых


поверхностей без побочных эффектов.

ПРИМЕНЕНИЕ - DELFLEET BC








ОБЫЧНОЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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Пропорции смешивания
BC RAL9006
1 ч.
F373*
1 ч.
BC RAL9006
1 ч.

F373*
1 ч.





* Для уменьшения перепыла на обширных поверхностях, можно применять F372.















Срок годности при 20°C
Неограничен
Неограничен
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Вязкость распыления
14 - 17 сек. DIN4 / 20°C
14 - 17 сек. DIN4 / 20°C













Калибр пульверизатора
1.3 -1.6 мм
1.0 - 1.1 мм













Давление подачи
3.5 - 4.5 бара
4 - 5 бара
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Количество слоев
2 - 3 средних
2 средних
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Время испарения при 20°C: 



между слоями
10 минут
10 минут





ПРИМЕНЕНИЕ








ОБЫЧНОЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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Время высыхания:



20°C
40 минут (на отлип)
40 минут (на отлип)













Общая толщина сухой пленки:



минимум
15(м
15(м

максимум
30(м
30(м













Прибл. площадь покрытия:**
5-6 м² / л
5-6 м² / л





** Площадь в м² на литр раствора, обеспечивающий сухую пленку толщиной 25 µм
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Шлифование:



влажное
нет
нет

всухую
нет
нет
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Время нанесения

послед. слоя
 минимум:  20 минут / 20°C
 максимум:  48 часов / 20°C

FILLIN "overcoating time second column"
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Последующие покрытия
Лак F390
Лак F390





















ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ - DELFLEET BC

Не превышайте рекомендуемые значения толщины пленки.  




ЛАК DELFLEET F390
Лак Delfleet может наноситься только на краску Delfleet BC, после 20-минутного выжидания времени на испарение.





ПРИМЕНЕНИЕ ЛАКА DELFLEET F390








ОБЫЧНОЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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Пропорции смешивания
Лак
2 ч.
F361*
1 ч.
Разбавитель**
0.5 ч.
Лак
2 ч.
F361*
1 ч.
Разбавитель**
0.3 ч.





* Используйте Быстрый Отвердитель MS F362 при температуре ниже  20°C или при окраске небольших поверхностей.







** Выбирайте разбавитель в соответствии с температурой нанесения и габаритами транспортного средства:


Разбавитель

18°C - 25°C
F372

Свыше 25°C
F371







Время высыхания также можно сократить путем использования ускорителя F381 (см. «Технические характеристики и ограничения). 









Срок годности / 20°C
8 часов
8 часов 
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Вязкость распыления
15 - 17 сек. DIN4 / 20°C
18 - 20 сек. DIN4 / 20°C
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Калибр пульверизатора
1.5 - 1.8 мм
1.0 - 1.1 мм













Давление подачи
3.5 - 4.5 бара
4 - 5 бара













Количество слоев
1 средний, 1 полный
1 средний, 1 полный
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Время испарения при 20°C: 



между слоями
15 минут
15 минут

перед сушкой
10 - 15 минут
10 - 15 минут





ПРИМЕНЕНИЕ ЛАКА DELFLEET F390






ОБЫЧНОЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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Время высыхания:



от пыли
15 - 20 минут
15 - 20 минут

полное высыхание:



20°C
За ночь
За ночь
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60°C
40 минут*
40 минут*

ИК ср.волн.
15 минут
15 минут









* Время сушки приводится для указанной температуры металла.  График сушки должен предусматривать дополнительное время для достижения металлом нужной температуры.
















Общая толщина сухой пленки:
Лак
BC + Лак
Лак
BC + Лак

минимум
40(м
55(м
40(м
55(м

максимум
60(м
90(м
60(м
90(м













Прибл. площадь покрытия:**
6 - 7 м² / л
6 - 7 м² / л





** Площадь в м² на литр раствора, обеспечивающий сухую пленку толщиной 50 µм











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

При температуре ниже 15°C или для сокращения времени сушки, реакция может быть ускорена путем добавления 2 - 4% от веса (26 – 52 мл. или 23 – 46 г. на литр) Ускорителя F381 в готовую смесь. Или F381 добавляться в краску до добавления отвердителя в пропорции 3 - 6% от веса (40-80 куб. см. или приблизительно 35-70 г. на литр).
F381 сокращает срок годности и должен использоваться только при окраске небольших поверхностей.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
См. Руководство по технике безопасности для исчерпывающих инструкций по мерам предосторожности и условиям хранения.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.
Все данные приведены исключительно в целях информации.  Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб понесенный вследствие такого применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).  Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и последовательной доработкой нашей продукции.
Указанные сроки высыхания являются средними показателями при температуре воздуха 20°C.  Толщина пленки, влажность и температура в цеху могут повлиять на сроки высыхания.
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PPG Industries (UK) Ltd,

Rotton Park Street, Ladywood,

Birmingham, B16 0AD, England

Tel:  0121 455 9866

Telex:  339266 PPGLAD G

Fax:  0121 454 0848

