
[image: image1.wmf]
150 г/л макс.
DELFLEET

FILLIN 
КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

FILLIN "Product Reference ? (eg D800)"
ПРОДУКЦИЯ

Краски на водной основе Delfleet (не содержащие свинца краски простого цвета и алюминий RAL 9006)
Де-ионизированная F271

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Краска на водной основе Delfleet представляет собой новою линию красок на водной основе, специально созданных для контроля над выбросом летучих органических веществ (ЛОВ).  Система на водной основе может быть использована при окраске коммерческого автотранспорта (рам, кузовов, фургонов, цистерн), обеспечивает надежность лакокрасочного покрытия и хороший внешний вид транспортного средства.

Краска на водной основе имеет содержание ЛОВ не выше 150 грамм / литр FILLIN "Product Description paragraph".
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ВЫБОР И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовьте поверхность следующим образом:

Грунт
Шлифование
Обезжиривание

Delfleet Грунт на водной основе F291
см. документацию
Все поверхности должны
Delfleet Быстродействующие грунты
на соответствующий
быть тщательно 


грунт для инструкций
обезжирены 


по шлифованию
соответствующим
Старые окрашенные поверхности
всухую P320-360
очистителем поверхности


влажное P600
PPG (см.список)

Не наносите краску на водной основе Delfleet поверх

-
открытого металла,
-
пластмасс.FILLIN "Preparation of Substrate paragraph"
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Код
Продукт
Применение

D845
DX310 Обезжириватель
Для использования в качестве первичного

сильного действия
очистителя на первой стадии ремонта.


Использовать перед началом любых работ.
D837
DX330 Спиртовой
Пригоден для удаления грязи, жира и

промыватель
других загрязнений до или во время


покраски.
D842
DX380 Очиститель с
Специально разработан для удаления

низким содержанием
загрязнений после шлифования, и в местах

органических веществ
где выброс летучих веществ д.б. минимален.

EU67/E
01/99

ПРИМЕНЕНИЕ 










ОБЫЧНОЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
БЕЗВОЗДУШНОЕ
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Пропорции смешивания
Краска на 
вод.осн.
9 ч.
F271
1 ч.
Краска на 
вод.осн.
9 ч.
F271
1 ч.
Краска на 
вод.осн.
10 ч.
F271
1 ч.
















Срок годности / 20°C
неограничен
неограничен
неограничен
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Вязкость распыления
25 - 30 сек. DIN4 / 20°C
25 - 30 сек. DIN4 / 20°C
30 - 35 сек. DIN4 / 20°C
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Калибр пульверизатора
1.4 - 1.8 мм
1.1 - 2.0 мм
11-13/ 40°
















Давление подачи
3.5 - 4.5 бара
3.5 - 4.5 бара
48 - 180 бара
















Количество слоев
1 легкий, 2 обычных
1 легкий, 2 обычных
1 быстрый, 1 обычный
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Время испарения при 20°C: 




между слоями
15 - 20 минут
15 - 20 минут
15 - 20 минут

перед сушкой
20 минут
20 минут
20 минутFILLIN "flash off before stoving second column"






ПРИМЕНЕНИЕ










ОБЫЧНОЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
БЕЗВОЗДУШНОЕ
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Время высыхания:




от пыли
20 - 30 минут
20 - 30 минут
20 - 30 минут

полное высыхание:




20°C
24 часа
24 часа
24 часа

60°C
60 минут*
60 минут*
60 минут*
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ИК ср.волн.
15 минут
15 минут
15 минут






* Время сушки приводится для указанной температуры металла.  График сушки должен предусматривать дополнительное время для достижения металлом нужной температуры.



















Общая толщина сухой пленки:




минимум
50(м
50(м
50(м

максимум
70(м
70(м
70(м
















Прибл. площадь покрытия **
7 - 8 м² / л
7 - 8 м² / л
8 м² / л






** Площадь в м² на литр раствора, обеспечивающий сухую пленку толщиной 50 µм
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Шлифование:
После 2 недель



всухую
P320-400FILLIN "flatting dry second column"



влажное
P600-800













Время нанесения послед. слоя
минимум: 18 часа при 20°C
 или 60 минут при 60°C

FILLIN "overcoating time second column"
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Последующие покрытия
Любая краска Delfleet








ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Данный продукт имеет содержание низкое содержание ЛОВ.

Используйте только де-ионизированную воду, так как применение другой воды может ухудшить качество покрытия.

Оберегайте от воздействия отрицательных температур.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. Руководство по технике безопасности для исчерпывающих инструкций по мерам предосторожности и условиям хранения.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.
Все данные приведены исключительно в целях информации.  Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб понесенный вследствие такого применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).  Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и последовательной доработкой нашей продукции.
Указанные сроки высыхания являются средними показателями при температуре воздуха 20°C.  Толщина пленки, влажность и температура в цеху могут повлиять на сроки высыхания.
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